# Содержание

Содержание	3

Особенности мрамора	4

Уход за мраморными полами	5

Защита мраморных полов	6

Подготовка или первоначальная обработка	7

Профилактическое Обслуживание	12

Регулярное обслуживание	12

Периодическое обслуживание	14

Восстановление поцарапанного пола	15

Восстановление поверхности лестничных ступеней и т.п.	17

Удаление следов травления и незначительных царапин	17

Восстановление (ремонт) мраморного пола	19

Безопасная уборка после укладки полированного мрамора	20

Дополнительные рекомендации по защите мрамора	21

Приложения	22

Полировочные и шлифовальные пады	22

Алмазные пластины для шлифовки мрамора	22

Классы зернистости алмаза и его применение	23

Решение некоторых из наиболее обычных проблем при уходе за полами	24

Расход материалов	25

# Особенности мрамора

Мрамор ярко сияет во многих демонстрационных залах и вестибюлях. Красивые цвета и прожилки имеют огромную привлекательность для дизайнеров интерьера, архитекторов и владельцев зданий. Но все мы знаем, что многие полы из мрамора стали поцарапанными и унылыми - или потому что о них не заботятся или потому что заботятся плохо.

Вопреки популярному мнению, мрамор - не особенно твердый камень и может быть легко поврежден песком и мелким щебнем, к тому же мрамор имеет крошечные поры, поэтому он может быть легко запятнан обычными веществами типа кофе, сока и т.д. Мрамор состоит из кристаллов карбоната кальция, которые "прорастают” между собой, степень сцепления, количество и тип “прожилок”  плюс другие включения определяют прочность, пористость и обрабатываемость камня. Известняк имеет тот же самый химический состав, что и мрамор – карбонат кальция, но не имеет кристаллов, которые “сцепляются между собой”, а представляет собой - совокупность несвязанных частиц, сцементированных вместе в одну массу. Мрамор - относительно мягкий материал, его твердость обычно составляет 3-4 единицы по шкале Мооса. Твердость мела составляет 1 единицу по шкале Мооса, твердость алмаза - 10 единиц по шкале Мооса, гранит, и кварц обычно имеют твердость - 7 единиц. Мягкость мрамора объясняет то, почему так много мрамора, который Вы видите, сильно поцарапан, и почему требуется его защита от истирания и его периодическое восстановление.

С новыми изделиями и материалами, которые теперь имеются на рынке, уход за мрамором - теперь значительно более легкий и эффективный процесс работы.

# Уход за мраморными полами

Чтобы выполнить задачи по уходу за мрамором необходимо следующее:

1. Сначала, Вы нуждаетесь в очистителе, который не только будет разбивать и смывать грязь, но будет "извлекать" грязь из пор. Чтобы выяснить, может ли очиститель это делать, его эффективность проверяется на пористой поверхности. Для чего он используется согласно инструкции, а после его применения проверяется, остается ли поверхность все еще грязной или нет. Очиститель должен также быть НЕ КИСЛЫЙ, так как кислые растворы разрушают камень. И не содержать аммиак!

2. Затем необходимо отполировать мрамор. А чтобы подчеркнуть его сияние. Вы нуждаетесь в кристаллизаторах, которые используют кислоты, чтобы заменить карбонат кальция на кальций фторид и кальций оксалат, которые заполняют царапины и выравнивают камень. В отличие от воска, который собирает на себя грязь и быстро станет желтым, и в конечном итоге потребует удаления, метод кристаллизации не нуждается в частой активной зачистке, которая может повреждать камень.

3. Теперь, когда мрамор чист и блестит - время, чтобы защитить блеск. Нанесите не кислый "отвердитель", чтобы избежать опасности  появления царапин. В дополнение к созданным сиянию и твердости, добавьте соответствующий препарат для усиления сопротивления подскальзыванию, чтобы выполнить новые стандарты безопасности.

4. Регулярная чистка с правильным очистителем - последний шаг естественной полировки и невосковой защиты мрамора. При ежедневном уходе очиститель должен снова разрушить и удалить грязь с покрытия, а также защитить камень от обезвоживания.

Помните, если грязь остается на поверхности, даже лучшая программа ухода не будет работать!

Процесс ухода за мрамором может быть начат на различных стадиях, в зависимости от состояния мраморного пола, но самые лучше результаты могут быть получены тогда, когда используются профилактические, ежедневные и периодические процедуры обслуживания.

### Защита мраморных полов

Мраморные полы должны быть защищены против образования пятен. Это может быть сделано кристаллизацией и/или пропитыванием, используя соответствующие химические препараты.

Мраморные полы являются дорогим покрытием, поэтому важность правильного ухода возрастает для обеспечения их длительного срока службы и оправдания вложенных денег. Существуют разные процедуры, используемые для защиты этих полов, такие как витрификация (кристаллизация), порозаполнение и полировка. Механическая полировка также является возможной, но, хотя эта техника улучшит внешний вид пола, она мало что значит для его защиты. Для улучшения внешнего вида и износостойкости полу необходимы витрификация (которая должна быть выполнена квалифицированным оператором или специалистом - подрядчиком) или полимерная полировка. Так в чём же разница между витрификацией и полимерной полировкой? Витрификация приводит к высокorлянцевому блеску и может дать более износостойкий результат по сравнению с полимерной полировкой. Однако цена витрификации более высока, чем цена полимерной полировки. Привлекательность полимерной полировки в том, что отполированный пол может подвергаться зачистке и заново отполировываться для восстановления его поверхности много раз за часть цены витрификации. И витрификация, и полировка требуют З-4 обработки (или слоя в случае полимерной полировки) для достижения оптимальной износостойкости и наилучшего внешнего вида.

Витрификация (чаще называемая кристаллизацией) химически меняет поверхность камня. Ей можно подвергнуть лишь те виды камня, которые содержат кальций, такие как мрамор, терраццо, известняк и цементные полы. Фтористое соединение (обычно гексафторсиликат магния) наносится на поверхность пола, после чего пол всухую полируется специальными машинами с полирующими подушками. Фторсиликат образует подобное стеклу соединение, которое тверже самого мрамора, но мало предохраняет пол от образования пятен.

Полимерная полировка (нанесение полимерной пленки и натирка ее до блеска) является барьерным методом защиты, который не влияет на качество самой поверхности пола. Поэтому, хотя отполированный пол не является настолько твёрдым и износостойким как витрифицированная поверхность. при царапании повреждается лишь полимерная пленка, а не поверхность пола под ней. Каменный пол может быть отполирован вне зависимости от вида обработки его поверхности (которая может быть витрифицированной, шлифованной или необработанной). Если пол имеет высокоглянцевый блеск, рекомендуется нанести слой подходящего наполнителя (грунтовки) до нанесения политуры для того, чтобы способствовать хорошему прилипанию  полировочного состава. Для успешного порозаполнения и полировки полов химические средства должны быть аккуратно нанесены мопом, оставляя каждый слой высохнуть в течение, примерно, получаса и меняя направление наложения каждого слоя. Рекомендуется нанесение по крайней мере трех слоев. Также необходимо оставить пол для высыхания на 24 часа после наложения последнего слоя перед завершающей механической полировкой пола.

### Подготовка или первоначальная обработка

Первоначальная уборка мрамора, известняка и терраццо:

Оснащение:

- Низкооборотная однодисковая машина/полотер (при необходимости)

- Держатель падов.

- Пылесос влажной уборки

- Моечная щетка или пады (шлифовальные подушки)

- Жесткая щетка (если требуется).

- Навесной водяной бак к однодисковой машине.

- Предупредительные знаки.

- Швабра для сухой уборки или пылесос.

- Комплект для влажной уборки шваброй

- Защитная одежда.

Процедура:

- Удалите сухую грязь и пыль с помощью швабры для сухой уборки или пылесоса.

- Установите предупредительные таблички.

- Помойте пол 1 - 2 раза шваброй, полотером или поломоечной машиной (автоскраббером), используя нейтральный раствор. Полотер или автоскраббер должен быть снабжен волоконными щетками или белым падом.

- Соберите оставшийся раствор пылесосом влажной уборки.

- Помойте пол нейтрализующим раствором еще раз.

- Соберите оставшийся раствор пылесосом влажной уборки или моющим пылесосом с насадкой для мойки полов.

- Если использовался пылесос влажной уборки, протрите пол влажной шваброй, чтобы устранить полосы, оставшиеся после вакуумной уборки. При использовании моющего пылесоса с использованием подачи чистой воды для промывания, полос как правило, не остается.

- После высыхания пол кристаллизуют и/или полируют, чтобы закрыть поры и тем самым защитить материал от разрушения.

#### Кристаллизация

Кристаллизация (также известна как стеклование или витрификация) - процесс, предназначенный для того, чтобы придать блеск и увеличить твердость мраморного пола. Этот процесс должен выполняться регулярно. Он завершает обработку пола и при помощи химического кристаллизатора, преобразовывает поверхность в износостойкий, гладкий уровень, который предохраняет более мягкие нижние слои камня.

Оснащение

- Низкооборотная однодисковая машина (полотер)

- Дополнительные утяжеляющие грузы к машине

- Держатель падов.

- Пылесос влажной уборки

- в варианте А: Пад (шлифовальная подушка) с натуральным волосом (американского лося) или белый пад

в варианте Б: стальные пады (т.н. стальная шерсть)

- Жесткая щетка (если требуется).

- Навесной водяной бак к полотеру.

- Брызгозащитная юбка.

- Кристаллизационный порошок (в варианте А)  или кристаллизационная жидкость (в варианте Б)

- Предупредительные знаки.

- Швабра для сухой уборки.

- Защитная одежда.

Процедура с применением порошкового кристаллизатора (вариант А):

- Подберите весь мусор и очистите пол пылевым мопом.

- В случае необходимости очистите пол низкооборотной однодисковой машиной и пылесосом влажной уборки. Используйте общий нейтральный очиститель, чтобы избежать необходимости промывать пол перед кристаллизацией. Если используется щелочной очиститель, прежде чем начинать кристаллизацию, пол должен быть нейтрализован.

- Прикрепите дополнительный груз к однодисковой машине.

- Прикрепите полирующий пад с натуральным волосом или пад белого цвета, к держателю падов.

- Разместите держатель падов на однодисковой машине.

- Разместите брызгозащитную юбку на полу, и насыпьте кристаллизационный порошок внутри юбки, используя мерную ложку. Одна мера обычно достаточна для обработки 1 м2 пола.

- Опустите машину на порошок внутри юбки, и налейте воду из резервуара на порошок перед пуском машины.

- Используйте однодисковую машину, чтобы размешать порошок в жидкий сметанообразный раствор и перемещайте машину по площади, которую нужно кристаллизовать. Машина должна быть перемещаться с перекрытием обрабатываемой поверхности, чтобы гарантировать, что вся площадь обработана равномерно.

- Когда кристаллизационный раствор начинает густеть и подсыхать, (это чувствуется по затрудненной работе машины и оператора, однако этого лучше не допускать), добавьте большее количество воды из резервуара для получения более жидкого раствора. Раствор должен иметь консистенцию сливок (сметаны).

- После того, как прошлифовали, приблизительно 10 минут (в зависимости от типа мрамора), жидкий раствор должен быть собран пылесосом для влажной уборки с обработанного места и соседней площади.

- В этой точке пол будет покрыт тонкой пленкой высушенного жидкого раствора.

- Снимите дополнительные грузы с машины, прикрепите чистый, сухой пад к держателю падов и удалите эту сухую пленку. Если пленка слишком толстая, то будет наблюдаться значительное сопротивление полировке, и машина может выключаться. Если это происходит нажмите кнопку повторного пуска и продолжите полировать. Если машина неоднократно отключается, замените пад, и повторно используйте предыдущий рабочий пад, добавляя воду в случае необходимости. Снова пропылесосьте и повторите процесс полировки.

- Соберите пыль сухим мопом.

- Промойте пол чистой водой.

Процедура с применением жидкого  кристаллизатора (вариант Б):

- Подберите весь мусор и очистите пол пылевым мопом.

- В случае необходимости очистите пол низкооборотной однодисковой машиной и пылесосом влажной уборки. Используйте общий нейтральный очиститель, чтобы избежать необходимости промывать пол перед кристаллизацией. Если используется щелочной очиститель, прежде чем начинать кристаллизацию, пол должен быть нейтрализован.

- Прикрепите дополнительный груз к однодисковой машине.

- Прикрепите стальной пад (стальная шерсть) к держателю падов.

- Разместите держатель падов на однодисковой машине.

- Распылите кристаллизационную жидкость на пад согласно инструкции изготовителя. Важно не лить кристаллизатор прямо на мрамор. Чтобы кристаллизатор не присыхал, следует обрабатывать одновременно не более 2-4 м2.

- Используя однодисковую машину, немедленно обработайте поверхность до высыхания. Машина должна перемещаться с перекрытием обрабатываемой поверхности, чтобы гарантировать, что вся площадь обработана равномерно. Отшлифуйте поверхность стальной шерстью до высыхания раствора. Повторите обработку три – четыре раза, или обрарабатывайте до тех пор, пока не будет получена желательная глубина блеска, затем перейдите к другому участку. Когда пад из стальной шерсти становится очень влажным или забивается, переверните его или замените.

- После высыхания поверхности замените стальной пад на такой же, но сухой и снимите дополнительные грузы. Шлифуйте до блеска (лучше работать одновременно с навесным пылесосом)

- Соберите пыль и промойте поверхность водой.

- При сильно поврежденном верхнем слое повторите обработку

Повторяйте этот процесс периодически, чтобы сохранить трудноизнашивающийся, глубокий блеск и предохранять мрамор от образования пятен.

#### Нанесение полимерных пленок

Полировка полимерными пленками - процесс, в значительной мере, предназначенный для того, чтобы запечатать поры мраморного пола и в меньшей степени для придания блеска. Этот процесс должен быть выполняться регулярно. Процесс полировки завершает обработку пола, чтобы защитить поверхность камня от износа и загрязнения.

Важно!!! Перед первым применением полимерных политур пол должен быть полностью очищен от всех следов грязи, воска и защитных покрытий.

Оснащение

- Низкооборотная однодисковая машина (полотер)

- Держатель падов с моечными падами.

- Предупредительные знаки.

- Швабра для сухой уборки

- Комплект для нанесения политуры.

- Защитная политура

- Защитная одежда.

Процедура:

- Подберите весь мусор и очистите пол пылевым мопом.

- В случае необходимости очистите пол низкооборотной машиной и пылесосом влажной уборки. Используйте общий нейтральный очиститель, чтобы избежать необходимости промывать пол перед полировкой. Если используется щелочной очиститель, пол должен быть нейтрализован перед началом полировки.

- Дайте возможность полу хорошо просохнуть.

- Налейте на пол защитную политуру (либо тонкой струей из бутылки, либо губкой) и разотрите тонким слоем при помощи швабры для нанесения политуры, (-образными движениями.

- Дайте возможность нанесенному слою высохнуть (проверяется тыльной стороной ладони на отлип).

- Нанесите второй слой политуры и дайте ему высохнуть.

- Третий и четвертый слой (обычно наносится 3 слоя) наносятся в случае, если еще не появился блеск и пол сохнет менее 20 минут.

- Для среднего или высокого блеска, после 24-х часовой сушки поверхность полируется соответственно средне- или высокоскоростной однодисковой машиной (полотером)

Повторяйте этот процесс периодически, чтобы сохранить трудноизнашивающийся, глубокий блеск и предохранять мрамор от загрязнения.

### Профилактическое Обслуживание

Профилактическое обслуживание начинается с хорошего входного грязезащитного барьера (входного коврика). При этом барьер должен быть по крайней мере таким же широким как вход и достаточно длинным - настолько, чтобы любой входящий делал как минимум 3 шага по этому барьеру. Хороший барьер может уменьшить количество грязи и песка, заносимых в помещение, на 90 %. При необходимости обратитесь к поставщику профессиональных грязевых барьеров.

### Регулярное обслуживание

Регулярная чистка пылевым мопом (шваброй для сухой уборки) понизит степень повреждений, вызванных грязью и песком, которые не задержались грязевым барьером. Чистка пылевым мопом должна выполняться по крайней мере 3 раза в день, используя при этом каждый раз чистый пылевой моп. Не должны использоваться пылевые мопы, обработанные химическим продуктом нефтяного происхождения. При работе шваброй для сухой уборки всегда сохраняйте ребро атаки (то есть всегда двигайте швабру тем же самым краем вперед - не отрывая ее от пола) и во входных областях всегда двигайте грязь назад к входу, чтобы избежать перемещенее далее в помещение.

Подметайте пол ежедневно, чтобы удалить грязь, пыль и песок.

Пролития должны быть очищены как можно скорее с чистой водой.

Влажная уборка мраморного пола должна также проводиться регулярно.

#### Ежедневная уборка мраморных полов:

Пыль и грязь:

Убирайте сухой шваброй и пылесосом.

Легкое жировое загрязнение и следы влаги:

Убирайте влажной шваброй и уборкой с распылением. Для больших поверхностей используйте однодисковую машину (полотер), снабженную белым падом (шлифовальной подушкой).

Сильное жирное загрязнение и жидкая грязь:

Убирайте мокрой шваброй или однодисковым полотером-сушилкой. Для больших поверхностей используйте однодисковую машину, снабженную красным падом (подушкой).

Моющие средства:

Для обслуживания полированной поверхности, выберите моюще-предохраняющее средство, такое как моющая полироль или моющая мастика для ухода за мрамором. Эти типы моющих средств обладают очищающим эффектом, и в то же время они остаются в небольшом количестве на полируемой поверхности.

После того, как пол высохнет, вы можете получить поверхность, которую легче убирать, обработав пол высокоскоростной машиной (400 об/мин и выше) снабженной белым падом.

Чтобы избежать нанесения слишком большого количества мастики, чередуйте ее с мягким щелочным моющим средством.

### Периодическое обслуживание

Распылительная чистка

Распылительная чистка - предпочтительный метод периодической очистки мраморного пола и должна осуществляться регулярно. Распылительная чистка может выполняться без ограждения области чистки.

Оснащение

- Высокоскоростная однодисковая машина (хотя могут использоваться низко- и среднескоростные машины, но с меньшей степенью блеска)

- Навесной пылесос

- Распылитель чистящего раствора

- Распылительный очиститель

- Пад (шлифовальная подушка) с натуральным волосом (американского лося) или белый пад

Процедура

- Подберите любой мусор, и очистите пол пылевой шваброй

- Разбавьте очиститель в соответствии с рекомендациями изготовителей

- Прикрепите белый пад к держателю падов. Проверьте, чтобы юбка сбора пыли на машине была опущена.

- Запустите машину, и затем включите навесной пылесос.

- Идите по прямой линии, работая машиной с легким распылением, в местах, где образовались затиры.

- НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА - это понизит блеск пола, поскольку пад не будет хорошо обрабатывать пол, когда он влажный или мокрый.

- Если использовался полотер без навесного пылесоса, то очистите пол пылевым мопом  или мобильным пылесосом.

### Восстановление поцарапанного пола

В конечном счете, рано или поздно, мраморный пол станет поцарапанным и не будет сиять так же как гладкий пол. Блеск пола зависит от отражения света. Поцарапанные полы рассеивают свет, поэтому они меньше блестят.

Если пол так сильно изношен, что имеются явные различия в уровне смежных плит (так, что монета не скользит легко от одной плиты до следующей), тогда переходят к следующему разделу: Восстановление Мраморного Пола.

Оснащение

- Низкооборотная однодисковая машина с держателем падов и брызгозащитной юбкой

- Навесной резервуар к однодисковой машине

- Пылесос влажной уборки

- Держатель алмазных пластин

- Алмазные пластины (таблетки или сетки) соответствующего класса (См. приложение  - Описания классов)

- Малярная лента и/или малярное покрывало.

Процедура

- Закройте стены и другие поверхности, которые могут быть повреждены водой.

- Удалите любые дополнительные грузы с однодисковой машины, если они были установлены.

- Начните с самого низкого номера зернистости, прикрепите шлифовальные пластины (или сетку) к держателю шлифовальных пластин, установите его, при этом отцентрировав, под обыкновенным держателем падов. Разместите весь блок на машине.

- Заполните резервуар машины водой. Не используйте никакие химикаты - вода используется только как смазочный материал.

- Разместите брызгозащитную юбку на полу, и опустите машину, управляя установкой держателя падов в юбку, добавьте воду на пол. Проверьте, чтобы область внутри юбки была закрыта перед включением.

- Используя перекрывающие движения перемещайте машину из стороны в сторону. Проверьте, чтобы область под держателем падов всегда сохранялась смоченной водой. Количество проходов, зависит от глубины царапин или высоты неровностей,  затиров и шероховатости поверхности, а следовательно, от размера алмазного зерна. Большие размеры зерна (меньшие номера зернистости) должны использоваться для меньшего количества, проходов. (См., таблицу в конце этого руководства для выбора подходящего номера зернистости).

ЗАМЕЧАНИЕ:Не начинайте шлифовать грубым абразивом от стены. Начните на расстоянии 15-20 см от стены или препятствия и перекрывайте с каждым уровнем абразива.

- После шлифовки соберите влагу и дайте полу просохнуть, чтобы убедиться, что не были пропущены какие-либо участки.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если используются алмазные диски различной зернистости, то СУЩЕСТВЕННО, чтобы вода была собрана пылесосом с пола, когда заменяются алмазные пластины (сетки). Маленькие осколки абразива остаются на полу в воде, и они должны быть удалены перед использованием следующего набора дисков.

- Повторите шлифовку со следующим более высоким номером зернистости.

Когда затиры удалены, пол будет ярко сиять, но он легко затрется без кристаллизации, которая необходима, чтобы закалить поверхность. Обратитесь к разделу “Кристаллизация”.

### Восстановление поверхности лестничных ступеней и т.п.

Мраморные лестничные марши и другие элементы также периодически требуют восстановительных работ. Однако они не имеют больших свободных площадей и требуют несколько другого оборудования. Кстати, это оборудование  необходимо и при работе с мраморными полами для обработки углов и других неудобных мест.

Оснащение

- Ручная угловая электро-шлифовальная машинка с центральным подводом воды для охлаждения

- Алмазные пластины

- Шланг для подвода воды

- Алмазные пластины для ручной шлифовки

- Набор для влажной уборки

- Пылесос влажной уборки

- Малярная лента или малярное покрывало

Процедура

- Закройте стены и другие элементы интерьера, которые могут быть повреждены водой.

- Подключите водяной шланг к водопроводу и машинке.

- Установите алмазные пластины на валу машинки, начиная с самого грубого абразива.

- Откройте воду так, чтобы она небольшой струйкой вытекала к алмазному диску.

- Обработайте участок так же, как и в случае с полами.

- Промойте участок и дайте ему просохнуть.

### Удаление следов травления и незначительных царапин

Следы травления обычно вызваны кислотными материалами типа алкоголя, лимонных соков, уксуса, духов и т.д. Такое повреждение, как правило имеет локальный характер и поэтому могут быть устранены ручным инструментом.

Оснащение

- Держатель наждачной бумаги (корундовой сетки)

- Наждачная бумага или корундовая сетка

- Алмазные пластины для ручной шлифовки

Процедура

- Увлажните поверхность водой.

- Используя наждачную бумагу (или корундовую сетку) с абразивом 600, зачистите участок, который нужно обработать, пока следы травления или царапины не будут удалены и до образования равномерной тусклой поверхности.

- Промойте участок водой и снова зачистите участок используя наждачную бумагу, но с абразивом 800.

- Промойте участок и обработайте алмазными пластинами до достижения желаемого блеска.

- Промойте участок и дайте ему высохнуть.

- Если пол покрыт защитным полимерным покрытием,  то нанесите на обработанный участок полимерное покрытие.

### Восстановление (ремонт) мраморного пола

Покрытия, которые имеют липпаж (lippage) – перепад между плитами, то есть монета не будет легко двигаться от одной мраморной плиты до следующей, должны быть перешлифованы. В серьезных случаях будет необходимо арендовать специальную машину или нанять квалифицированного подрядчика, но в большинстве случаев, существенные улучшения могут быть сделаны, при использовании низко- или среднескоростной машины.

Оснащение

- Однодисковая машина

- Дополнительные грузы

- Навесной резервуар к однодисковой машине

- Держатель падов

- Держатель алмазных пластин (таблеток или сеток)

- Пылесос влажной уборки

- Алмазные пластины (таблетки или сетки) (зернистость требуемого размера подбирают в зависимости от состояния поверхности пола)

Процедура

- Заполните навесной резервуар водой. Не используйте никакие химикаты. Вода используется только как смазочный материал.

- Начните с самого низкого номера зернистости, прикрепите шлифовальные пластины (диски) к держателю алмазных пластин и затем прикрепите все вместе к держателю падов.

- Разместите машину на плите, которая является самой высокой. Залейте область шлифовки водой из резервуара, и  шлифуйте эту плиту, пока ее уровень не выровняется с плитами окружения. Позвольте машине слегка перекрывать плиты окружения в течение процесса шлифовки, чтобы гарантировать, что грани плиты также понижены.

- Замените шлифовальные пластины на абразив более высокого номера и работайте на той же самой плите и смежных плитах, пока они не станут одной высоты. Когда все мраморные плиты будут иметь одинаковую высоту,  вся площадь должна быть обработана также, как указано в предшествующих разделах, чтобы достичь гладкой, чистовой поверхности.

Сколотые края выравниваются специальной замазкой при помощи ножа для камня.

### Безопасная уборка после укладки полированного мрамора

Дом - лицо его владельца, а офис и его строительные проекты - заявление компании относительно ее бизнеса. Когда Вам предстоит делать заключительную уборку после строительства этого изящного дома или офисного здания. Вы обеспокоены тем, как Вы сможете выполнить чистку полированного мрамора и его защиту. Использование одного неправильного материала может создать проблемы всему вашему бизнесу. Имеются несколько советов, которые помогут Вам выполнить работы должным образом и благополучно.

Сначала, нужно выбрать химикаты для чистки,  гарантируя что они:

1. Не являются кислыми (кислота будет вредить полированному мрамору, известняку, травертину)

2. Не содержат агрессивные моющие средства.

3. Являются эффективными на керамической плитке, бетоне, и граните

4. Являются способными удалить строительную грязь.

5. Не содержат никаких отбеливающих агентов, которые могут повредить окружающие материалы и предметы.

Наличие одного глубокого начального очистителя устранит потенциальные ошибки. Периодический очиститель с теми же самыми качествами будет также высоко держать запас прочности.

Имеются некоторые советы, для того чтобы помочь Вам в работе:

- Очищайте стены влажным способом с верху до низу, чтобы предотвратить перенос грязи.

- Используйте чистую швабру для полов, поскольку она лучше подберет грязь.

- На грязных полах чаще заменяйте воду.

- Если пол имеет видимый цементный раствор между плитками, используйте жесткую щетку или скребок, чтобы удалить цемент.

- После зачистки дважды промойте пол с чистой водой и чистой шваброй.

- Глубоко и полностью ополаскивайте пол от чистящего химического раствора.

- Дайте поверхности хорошо просохнуть.

Если Вы обнаруживаете унылые места или области после того, как произвели чистку, значит пол был поврежден прежде, чем Вы произвели вышеупомянутые процедуры. Имеются несколько общих советов, которые могли бы помочь в работе:

- Делайте демонстрации того, как Вы можете исправлять царапины или повреждения специальными материалами для полировки, которые являются эффективными и безопасными.

Используйте те препараты, которые имеют естественные агенты полировки для начальной полировки мрамора. Иногда используется щавелевая кислота, чтобы закончить обработку мрамора, но материалы должны содержать соли оксалата калия, которые не являются чистой формой щавелевой кислоты. Эти некислые материалы будут намного более безопаснее, чем использовать щавелевую кислоту.

Для демонстрации можно вручную натереть небольшие участки, или применить мастики с белым падом, которые также увеличат блеск пола. Ни какое специальное оборудование для этого не потребуется.

- Предоставьте владельцу, подрядчику или монтажнику выбор - исправить износ поверхности или заменить плитки.

- Предложите владельцу дополнительную защитную полировку камня, которая обеспечивает сопротивление трению. Этот отвердитель камня - просто распыляют с буфферной шлифовкой белым падом, хотя рекомендуем использовать высокоскоростную распылительную полировку. Укрепление камня происходит благодаря химическому ионному обмену, который не требует кислых условий обработки, подобно кристаллизации. Это требует только высокой температуры, которую производит полировка. Так как эти операции с камнем не требуют зачистки, таким образом можно избежать пожелтений.

- Предложите клиенту более глубокое и чистое изделие за их камень или плитку.

- Предложите ежегодную или полугодовую чистку и периодическую полировку.

Выполнение уборки после строительных работ, где использовались размерные камни, может добавить дополнительный аспект к вашим услугам по уходу за камнем и бизнесу по восстановлению мрамора. Ваш клиент будет рад получить некоторые полезные советы по уходу за камнем. Заказчик будет знать Ваше предприятие и мастерство и, кто знает, это могло бы инициировать хорошую словесную рекламу для Вас.

### Дополнительные рекомендации по защите мрамора

Примените специальные накладки к ножкам стульев, столов и другой мебели, чтобы предохранить пол от царапания.

Немедленно удаляйте любые пролития, особенно вина, цитрусовых и других соков, алкоголя,  безалкогольных напитков.

Для влажной уборки используйте только специальные для камня или нейтральные очистители. Не используйте грубые моющие средства, абразивы, стеклоочистители, очистители для кафельной плитки, уксус.

Храните инвентарь для уборки мраморных полов отдельно от другого инвентаря.

Не допускайте попадания сильно горячих или очень холодных предметов на мрамор, так как это может привести к появлению трещин.

# Приложения

### Полировочные и шлифовальные пады

Синтетические пады

Синтетические пады состоят синтетических пропитанных абразивных волокон. Не содержат агрессивных химических компонентов.

Жесткость пада определяется по его цвету от белого к черному: чем темнее, тем жестче.

Стальные пады

(«стальная шерсть»)

Пады из так называемой стальной шерсти, как правило применяются для кристаллизации мрамора и иногда для сухой шлифовки.

### Алмазные пластины для шлифовки мрамора

Профессиональные алмазные пластины для шлифовки и полировки мрамора содержат алмазы (как правило искусственные) высокого качества спрессованные в специальной смоле.

Малые пластины круглой формы имеют спиральные гидроканалы для лучшей смазки и охлаждения, так как за счет этих гидроканалов вода удерживается под пластиной, а не выбрасывается из под нее центробежной силой. Пластины некоторых фирм имеют в центре отверстие для подачи воды при использовании ручных угловых шлифмашин. Диаметр круглых пластин – 3” и 4”.

Пластины со скошенными гранями используются для устранения липпажа и выравнивания полов. Гибкие пластины хорошо использовать на вогнутых и выпуклых формах мраморных плит.

Как правило, пластины с тыльной стороны имеют волокнистую поверхность для использования с системой velcro (“липучка”).

### Классы зернистости алмаза и его применение

| Размер абразива | Описание использования | Количество проходов |
| --- | --- | --- |
| 30 | Удаление серьезного липпажа. Этот класс алмаза быстро удалит повреждения мрамора, но оставит глубокие следы на поверхности. | Шлифуется до тех пор, пока 25 % липпажа не будет удалено |
| 60 | То же, что и для класса 30. Этот класс должен использоваться для того, чтобы удалить, затиры оставленные 30 классом | Если уже использовался 30 класс тогда делается два прохода, для удаления большей части следов от 30 класса. Это должно удалить приблизительно 50 % липпажа, и следов от обработки 30 классом. |
| 120 | Липпаж и глубокие царапины | Если уже использовался 60 класс тогда делается два прохода, для удаления большей части следов от 60 класса. Весь липпаж должен быть удален. |
| 220 | Глубокие царапины | До затирания царапин, и появления вихре-образных следов оставленных этим классом алмаза |
| 400 | Глубокие царапины | Если уже использовался 200 класс тогда делается два прохода, для удаления всех следов от 200 класса. |
| 800 | Средние царапины | Если уже использовался 400 класс тогда делается два прохода, для удаления всех следов от 400 класса. |
| 1800 | Легкие царапины | Если уже использовался 800 класс тогда делается два прохода, для удаления всех следов от 800 класса. |
| 3500 | Начало процесса, создающего блеск | Класс 1800 будет оставлять вихревые следы на полу. Этот класс должен использоваться, пока эти следы не будут удалены. Если это - первый класс, который нужно использовать, тогда требуется минимум 16 проходов. Шлифовку можно закан-чивать в этой стадии, и начинать кристаллизацию. По окончании процесса достигается уровень блеска, приблизительно 80 - 90 |
| 10000 | Восстановление тусклого пола. | Если использовался класс 3500 тогда делается два прохода, или продолжают до тех пор, пока уровень блеска не будет удовлетворительным. Уровень блеска 110 –120 может быть достигнут при последующем применением кристаллизации. |
| Лоск | Очень высокий блеск | Этот класс используют только в том случае, если требуется очень высокий блеск. Этот класс дает уровень блеска приблизительно 100, но требует большего количества работы, чем класс 10000 и последующая кристаллизация. |

### Решение некоторых из наиболее обычных проблем при уходе за полами

| Тип Проблемы: | Причина и Решение |
| --- | --- |
| Слабый блеск | Нанесено недостаточное количество слоев - Промывают и заново покрывают. Пол, должным образом, не вымыт перед новым покрытием – Покрытие удаляется, поверхность пола хорошо промывается и наносится новое покрытие. Аммиак или отбеливатель использовались при влажной уборке – Необходимо использовать только те очистители, которые не вредят покрытию |
| Покрытие пола изменяет цвет | Влажная чистка проводилась грязной водой или грязными мопами - Воду часто заменяют и используют чистые швабры. Слишком много очистителя или использование не должным образом растворенного очистителя - Использование, рекомендуемого препарата и следование процедуре. Покрытие нанесено без достаточного времени высыхания пола - Покрытие удаляется, поверхность пола хорошо просушивается и наносится новое покрытие. Использование грязной швабры – Необходимо использовать новый хлопковый моп, промывать и чистить новый моп перед использованием |
| Полосы в покрытии пола | Поверхности пола или грунтовке не позволяли высохнуть между слоями – Удалить покрытие и повторно нанести. Грязная швабра или оборудование, используемое при нанесении покрытия - Обеспечивают, чтобы оборудование было чистое перед нанесением покрытия. Пол, не полностью очищен или промыт перед окончательной обработкой – Пол промывают и заново покрывают. Покрытие пола старое или было подвергнуто критическим температурам - Удалить покрытие, промыть поверхность и нанести новое покрытие. |

### Расход материалов

(ориентировочно)

| материал | ед. изм. | расход на: | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Моечный пад | 1 штука | 150-300 м2 | В зависимости от шероховатости пола |
| Полировочный пад (белый) | 1 штука | 500-1000 м2 | В зависимости от шероховатости пола |
| Шлифовальные диски | комплект | 500-1000 м2 | В зависимости от жесткости мрамора |
| Шлифовальные пластины | комплект | 2-5 тыс. м2 | В зависимости от жесткости мрамора |
| Шлифовальные сетки | 1 штука | 5-20 м2 | В зависимости от жесткости мрамора |
| Нейлоновая моечная щетка | 1 штука | 25-30 тыс. м2 | В зависимости от шероховатости пола |
| Порошок для кристаллизации мрамора | 15-50 гр | 1 м2 | В зависимости от жесткости мрамора |
| Жидкий кристаллизатор | 0,5-2 л | 100 м2 | В зависимости от глубины повреждений пола |
| Стальной пад («стальная шерсть») | 1-4 шт | 100 м2 | В зависимости от глубины повреждений и шероховатости пола |
| Корундовый диск | 1 штука | 1-5 тыс. м2 | В зависимости от жесткости покрытия и глубины обработки |
| Акриловая или полиуретановая политура | 1,5 – 2 л (в 3 слоя) | 100 м2 | В зависимости от пористости поверхности |